Министерство образования Омской области

БПОУ ОО  «ОМСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ     УКАЗАНИЯ

для студентов заочного отделения по выполнению

домашней контрольной работы

по МДК 01.01 Тема 1.2 «Строительные материалы и изделия»

Специальность:  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Омск 2014

Содержание

| Введение 4 | 4 |
| --- | --- |
| 1. Основная часть. Методические указания по темам и вопросы для самоконтроля | 6 |
| 2. Задания на контрольную работу и методические указания по ее выполнению 2.1 Текстовая (теоретическая) часть 2.2 Практическая часть (решение задач) | 15 |
| 3. Приложение (таблица с исходными данными, примеры решения задач). | 22 |
| 4 Литература для выполнения контрольной работы | 26 |

Введение

Программой профессионального модуля МДК 01.01 по теме 1.2 «Строительные материалы и изделия» предусмотрено выполнение домашней контрольной работы студентами заочного отделения.

Выполнение домашней контрольной работы рассматривается как вид самостоятельной работы и реализуется студентами 3 курса заочного отделения в межсессионный период.

Домашняя контрольная работа   проводится с целью формирования:

представления:

о строении и свойствах строительных материалов;

знания:

основные свойства и область применения строительных материалов и изделий; правила их приемки и складирования; требования по экономичному расходованию; 	умения:

определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных материалов и изделий; производить технически и экономически обоснованный выбор строительных материалов и изделий для конкретных условий использования.

При изучении материала необходимо соблюдать единство терминологии, обозначений, единиц измерения в соответствии с действующими ГОСТами и СНиПами. В результате изучения обучающийся должен:

уметь:

-визуально определять вид строительного материала; классифицировать материал по применению в зависимости от его свойств;

-читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и сооружениям;

знать:

-классификацию, номенклатуру, качественные показатели, область применения строительных материалов;

-физические, механические, химические, биологические и эксплуатационные свойства;

-конструктивные системы, конструктивные части, конструктивные элементы зданий и сооружений.

Контрольная работа проводится с целью формирования общих компетенций по специальности:

| Название ОК | Основные показатели оценки результата (ОК) |
| --- | --- |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 4 | ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |

Методические указания содержат общие сведения по выполнению домашней контрольной работы, задания, разработанные в 10 вариантах, список используемой литературы. Указания могут быть использованы как студентами заочного отделения, так и начинающими преподавателями.

I. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕМАМ И ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

Введение

При изучении темы особое внимание следует уделить вопросам классификации строительных материалов по назначению, составу, структуре и методам изготовления; необходимо ознакомиться с понятием о стандартизации строительных материалов.

Вопросы для самоконтроля.

1. Значение изучаемой дисциплины в народном хозяйстве России.

2. Взаимосвязь дисциплины «Строительные материалы и изделия» с другими изучаемыми дисциплинами.

3. Классификация строительных материалов.

4. Государственные стандарты на строительные материалы.

Тема 1. Основные свойства строительных материалов.

При изучении темы необходимо обратить внимание на общие свойства всех строительных материалов: плотность, пористость, прочность; рассмотреть каждое свойство материала и основные свойства материала в целом.

Вопросы для самоконтроля.

1. В чем различие между истинной и средней плотностью материала?

2. Что такое морозостойкость и каковы методы ее определения?

3. Каков физический смысл теплопроводности, отчего она зависит и какова ее размерность?

4. Что такое огнестойкость и огнеупорность?

5. Что такое прочность материала и чем она характеризуется?

6. Что такое упругость, пластичность и хрупкость? Приведите примеры упругих, пластичных и хрупких материалов.

7. Что такое твердость и каковы методы ее определения?

Тема 2. Древесные материалы.

При изучении темы следует обратить внимание на важность сохранения лесных массивов для охраны среды обитания, необходимость экономии в расходовании лесных материалов.

Необходимо уяснить понятия: строения, состава, порока, свойств древесины, их связь со строением и зависимость свойств от влажности и других факторов.

Вопросы для самоконтроля.

1. Назовите структурные элементы древесины, видимые невооруженным глазом и под микроскопом.

2. Назовите древесные породы, применяемые в строительстве.

3. Каковы важнейшие физико-механические свойства древесины?

4. Перечислите основные пороки древесины.

5. Назовите способы защиты древесины от гниения и поражения насекомыми.

6. Какие вещества применяются в качестве антипиринов?

7. Какие виды пиломатериалов вы знаете?

8. Перечислите основные изделия, детали и конструкции из древесины, применяемые в современном строительстве.

Тема 3. Природные каменные материалы.

При изучении темы особое внимание следует обратить на условия образования породы (материала), состав, строение, свойства, область и особенность применения. Уделить внимание методам оценки свойств, обработки и укладки материалов и изделий в различных частях здания и при разных эксплуатационных условиях,

Вопросы для самоконтроля.

1. Что такое горная порода?

2. Дайте определение минерала.

3. Приведите классификацию горных пород в зависимости от условий образования.

4. Назовите свойства и область применения следующих (изверженных) горных пород: гранита, лабрадорита, базальта, вулканического туфа.

5. Каковы условия образования и где применяют следующие осадочные горные породы: песок, известняк, мел?

6. Назовите основные метаморфические горные породы, охарактеризуйте их свойства и укажите, для каких целей их применяют.

7. Изложите методы добычи и обработки природных материалов.

8. Назовите основные виды природных каменных материалов и изделий, применяемых в строительстве.

9. В чем причина разрушения природных каменных материалов в сооружениях? Какие методы следует применять для их защиты?

Тема 4. Керамические и стеклянные материалы.

При изучении темы необходимо систематизировать многочисленные виды керамических изделий по общепринятым классификационным признакам — пористости черепка и назначению. Следует рассмотреть вопросы, относящиеся к сырьевым материалам и основам принципов керамической технологии.

Особое внимание следует обратить на стеклокристаллические материалы, которые по свойствам могут заменить во многих конструкциях даже металлы.

Вопросы для самоконтроля.

1. Что представляют собой керамические материалы и изделия?

2. Какие материалы применяют в качестве сырья для изготовления керамических материалов?

3. Приведите классификацию керамических материалов и изделий.

4. Кратко изложите общую технологическую схему производства керамических изделий.

5. Какими показателями характеризуется качество керамического кирпича и где в строительстве его применяют?

6. Назовите эффективные стеновые керамические материалы.

7. Перечислите основные керамические изделия для наружной облицовки зданий и сооружений.

8. Какие керамические изделия применяют для внутренней облицовки стен и полов, и какие требования предъявляют к их качеству.

9. Перечислите виды санитарно-технической керамики?

10. Что такое керамзит и где его применяют?

11. Какие существуют керамические огнеупорные материалы, каковы их свойства и для каких целей их применяют?

12. Из каких сырьевых материалов изготавливают стекло?

13. Каковы основные технические свойства стекла?

14. Что представляет собой листовое стекло и какие его разновидности применяют в строительстве?

15. Перечислите изделия, изготавливаемые из стекла. Укажите, где их применяют.

16. Что такое ситаллы и шлакоситаллы, каковы их свойства?

Тема 5. Металлические материалы и изделия.

При изучении темы необходимо знать основы производства металлов и их свойства, показать связь структуры металлов со свойствами, обосновать теоретически и показать практическую ценность обработки металлов; особое внимание уделить наиболее прогрессивным методам обработки металлов давлением (прокатка, волочение, ковка, штамповка, литье).

Вопросы для самоконтроля.

1. Изложите классификацию металлов.

2. В чем заключается доменный процесс получения чугуна?

3. Назовите способы производства стали.

4. Какие виды строительных изделий изготавливают из чугуна методом литья?

5. Какие марки сталей вы знаете и по каким признакам их разделяют?

6. Дайте определение углеродистой стали, назовите ее свойства и область применения в строительстве.

7. Какие профили сталей изготавливают прокаткой, где в строительстве их применяют?

8. Какие виды арматурной стали используют для железобетона?

9. Перечислите виды коррозии металлов. Какие меры защиты стали от коррозии чаще всего используют в строительстве?

Тема 6. Минеральные вяжущие вещества.

При изучении темы следует уделить внимание характеристике сырья, принципам технологии вяжущего, составу, физико-химическим процессам, протекающим при схватывании и твердении вяжущего, характеристике новообразований, свойствам, области и особенностям применения вяжущего; особое внимание обратить на подготовку сырья, от которого зависит состав вяжущего и его качество.

Вопросы для самоконтроля.

1. Приведите классификацию минеральных вяжущих веществ.

2. Кратко изложите технологию получения воздушной извести, способы ее гашения, свойства и область применения.

3. Из какого сырья и какими способами получают строительный гипс? Каковы его свойства и область применения.

4. Что такое портландцемент и из каких сырьевых материалов его изготавливают?

5. Охарактеризуйте способы производства портландцемента.

6. Каков минералогический состав портландцемента клинкера?

7. В чем состоят основные положения теории твердения портландцемента, разработанной А.А. Байковым?

8. Изложите свойства портландцемента и область его применения.

9. Расскажите о видах коррозии цементного камня и мерах борьбы с ней.

10. Что представляют собой пластифицированные и гидрофобные портландцементы и для каких целей их применяют?

11. Каковы свойства пуццоланового портландцемента и область его применения?

12. Назовите основные свойства шлакопортландцемента. Где его применяют?

13. Каковы свойства и область применения глиноземистого цемента?

14. Расскажите о транспортировании и хранении цемента.

Тема 7. Строительные растворы.

При изучении темы необходимо обратить внимание на классификацию растворов и их применение для различных целей и условий, сравнить свойства растворных и бетонных смесей; особое внимание уделить специальным растворам, требованиям к заполнителю и влиянию этих требований на свойства растворных смесей.

Вопросы для самоконтроля.

1. Что называют строительным раствором?

2. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные свойства растворной смеси.

3. Каковы основные свойства строительных растворов?

4. Назовите примерный состав кладочного раствора.

5. Перечислите специальные строительные растворы.

6. Расскажите о приготовлении строительных растворов.

Тема 8. Бетоны.

При изучении темы следует уделить внимание строительно-техническим свойствам, классификации бетонов; особое внимание обратить на фактор расхода воды и связанные с этим свойства бетонной смеси и затвердевшего бетона; на легкие бетоны, как наиболее прогрессивные виды бетонов, а также специальные бетоны, позволяющие подчеркнуть универсальность свойств бетона и возможность его использования в различных областях строительства.

Вопросы для самоконтроля.

1. Приведите классификацию бетонов.

2. Какие требования предъявляют к заполнителям для тяжелого бетона?

3. Что такое удобоукладываемость бетонной смеси, и какими методами ее определяют?

4. Что такое марка бетона? На какие марки разделяют тяжелые бетоны?

5. Назовите и охарактеризуйте основные свойства бетона.

6. Кратко изложите технологию приготовления бетонной смеси.

7. С какой целью и при помощи каких механизмов уплотняют бетонную смесь?

8. В чем состоит уход за уложенным бетоном?

9. Назовите способы зимнего бетонирования.

10. Перечислите и кратко охарактеризуйте специальные виды тяжелых бетонов?

11. Какие пористые заполнители применяют для приготовления легкого бетона?

12. Охарактеризуйте основные свойства и укажите область применения легких бетонов на пористых заполнителях.

13. Каковы свойства и назначение газобетона?

Тема 9. Железобетоны (сборный и монолитный).

При изучении темы особое внимание следует обратить на различие свойств бетонных и железобетонных конструкций, а также рассмотреть предварительно напряженные железобетонные конструкции.

Вопросы для самоконтроля.

1. В чем преимущество сборных железобетонных изделий по сравнению с монолитными?

2. Перечислите основные виды сборных железобетонных изделий, применяемых для жилищного и промышленного строительства.

3. Назовите основные технологические процессы изготовления железобетонных изделий.

4. Как армируют сборные железобетонные изделия?

5. Кратко изложите процесс формирования железобетонных изделий.

6. Каковы особенности складывания различных сборных железобетонных изделий?

Тема 10. Искусственные каменные материалы и изделия на основе минеральных вяжущих веществ.

При изучении темы необходимо сравнить силикатные изделия с керамическими и железобетонными, указать на отрицательные свойства, вытекающие из строения и состава; обратить внимание на технологию и короткие сроки изготавливания изделий на основе гипса, подчеркнуть положительные и отрицательные свойства этих изделий; осмыслить применение асбестоцементных изделий с точки зрения экономики и опасности их для здоровья человека.

Вопросы для самоконтроля.

1. Из каких материалов изготавливают силикатный кирпич, каковы его свойства и область применения?

2. Изложите технологию производства гипсобетонных панелей. Для каких целей их используют?

3. Что представляют собой гипсовые облицовочные листы?

4. Из каких исходных материалов изготавливают асбестоцементные изделия и каковы их свойства?

5. Назовите основные виды асбестоцементных изделий и укажите, где их применяют.

6. Где в строительстве применяют фибролит?

Тема 11. Битумные и дегтевые вяжущие вещества и материалы на их основе.

При изучении темы следует уделить внимание получению битума и дегтя; провести связь состава вещества и материала: битумных и дегтевых вяжущих; особое внимание обратить на вязкость, пластичность, теплостойкость.

Вопросы для самоконтроля.

1. Что такое битум, каковы его свойства и область применения?

2. Как получают и где применяют асфальтовые растворы и бетоны?

3. Что представляет собой рубероид, каковы его марки и для каких целей в строительстве его используют?

4. Что такое толь и где его применяют?

5. Какие бывают виды кровельных мастик?

6. Охарактеризуйте следующие материалы: рулонный гидроизол, металлоизол, стеклоизол. Укажите область их использования.

7. Для каких целей предназначены герметизирующие материалы? Какие их разновидности вы знаете?

Тема 12. Полимерные строительные материалы.

При изучении темы необходимо обратить внимание на взаимосвязь состава строения материала с его свойствами и рациональной

областью применения; особое внимание заострить на преимуществах пластмасс перед традиционными материалами с точки зрения производительности труда и индустриализации строительства.

Вопросы для самоконтроля.

1. Что представляют собой пластмассы?

2. Перечислите основные компоненты, входящие в состав пластмасс. Укажите их название,

3. Охарактеризуйте основные свойства пластмасс.

4. Назовите полимерные рулонные материалы, применяемые для покрытия полов.

5. Что такое стеклоплитки, каковы их свойства и для каких целей в строительстве их применяют?

6. Какими полимерными материалами облицовывают стены?

7. Какие погонажные изделия из полимеров используют в строительстве?

8. Назовите санитарно-технические изделия из пластических масс.

9. Какие виды мастик и клеев на основе синтетических смол применяют для крепления отделочных материалов?

Тема 13. Теплоизоляционные и акустические материалы.

При изучении темы следует обратить внимание на техническую и экономическую целесообразность использования теплоизоляционных материалов в виде изделий; необходимо рассмотреть разницу между теплоизоляционными и акустическими материалами, особенности применения этих материалов в различных эксплуатационных условиях.

Вопросы для самоконтроля.

1. Какие материалы называют теплоизоляционными?

2. Назовите органические теплоизоляционные материалы и укажите область их применения.

3. Что такое фибролит, как его изготавливают и где используют?

4. Какие теплоизоляционные материалы получают на основе пластических масс, каковы их свойства и область применения?

5. Что такое минеральная вата, как ее получают и для каких целей используют в строительстве?

6. Назовите изделия из минеральной и стеклянной ваты, охарактеризуйте их свойства и укажите область применения.

7. Что такое пеностекло и каковы его свойства?

8. Что представляет собой вспученный перлит и для каких целей его применяют в строительстве?

9. Назовите теплоизоляционные материалы на основе асбеста, расскажите об их свойствах и области применения.

Тема 14. Лакокрасочные материалы.

При изучении темы следует уяснить влияние на свойства покрытий каждого из компонентов, входящих в состав лакокрасочных материалов, процессы образования пленки на различных связующих, вид связующего как основу деления красок; особое внимание обратить на перспективность применения красок на основе полимерных связующих.

Вопросы для самоконтроля.

1. Что представляют собой лакокрасочные составы и для каких целей их применяют?

2. Что такое пигменты и каковы их свойства?

3. Какие виды связующих веществ используют в лакокрасочных составах?

4. Дайте характеристику масляным краскам. Где их применяют?

5. Что такое эмали? Назовите область их применения.

6. Охарактеризуйте полимерцементные краски и укажите их использование.

7. Перечислите виды обоев, применяемых в строительстве.

2. ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ.

Контрольная работа состоит из 10 вариантов. Каждый вариант содержит две задачи и пять вопросов.

Номер варианта определяется последней цифрой учебного шифра студента.

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования:

- в контрольную работу записывать контрольные вопросы и условия задач, после вопроса должен следовать ответ на него, содержание ответов должно быть четким и кратким;

-  вычислениям должны предшествовать исходные формулы;

- для всех исходных и вычисленных величин должны указываться размерности;

- приводятся необходимые эскизы, схемы.

Пример типовой задачи по выбору состава тяжелого бетона для всех вариантов задания дается в справочнике Л.Н. Попова «Лабораторный контроль строительных материалов и изделий» на стр. 190- 193. Решение второй задачи контрольной работы для всех вариантов основано на соответствующей условию задачи теме в вышеуказанном справочнике, где имеются необходимые для расчета формулы и уравнения химических реакций.

На каждой странице оставляется поле шириной 3-4 см для замечаний проверяющего работу. За ответом на последний вопрос приводится список используемой литературы, указывается методическое пособие, по которому выполнялась работа, ставится подпись исполнителя и оставляется место для рецензии.

На обложке тетради указывается учебный шифр, наименование дисциплины, курс, отделение, индекс учебной группы; фамилия, имя и отчество исполнителя, точный почтовый адрес.

В установленные учебным графиком сроки студент направляет выполненную работу для проверки в учебное заведение.

После получения прорецензированной работы студенту необходимо исправить отмеченные ошибки, выполнить все указания преподавателя, повторить недостаточно усвоенный материал.

Незачтенные контрольные работы подлежат повторному выполнению.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА.

Вариант 1

Вопросы

1. Каково значение увеличения производства строительных материалов в капитальном строительстве?

2. Что представляют собой ситаллы и шлакоситаллы? Каковы их свойства и где их целесообразно применять?

3. Какие добавки применяют при производстве пуццоланового портландцемента? Каковы свойства этого цемента и где его применяют?

4. Что представляют собой фибролитовые плиты, каковы их свойства и для каких целей их применяют?

5. Что такое стеклопластики, каковы их свойства и область применения?

Задачи.

1. Масса образца камня в сухом состоянии - 100 г. При насыщении его водой масса камня увеличилась до 118 г. Определить среднюю плотность, массовое водопоглощение и пористость камня, если его объемное водопоглощение и пористость камня равна 2,5 г/см3.

2. Рассчитать состав бетонной смеси по массе и расход материалов на замес бетоносмесителя вместимостью 1200 л. При следующих данных: бетон класса В15 (марка 200), подвижность бетонной смеси 8 см, активность шлакопортландцемента - 420 кгс/см2, наибольшая крупность гравия - 40 мм. Характеристика исходных данных приведена в приложении.

Вариант 2

Вопросы

1. Перечислите основные свойства гранита, мрамора, известняка и вулканического туфа, указав, для каких целей в строительстве применяют эти материалы.

2. Опишите способы, обеспечивающие механическое упрочнение арматурной стали.

3. Каковы свойства воздушной извести и где в строительстве она применяется?

4. Перечислите виды строительных растворов, опишите методы определения качества и применяемые приборы.

5. Каково значение пигментов, связующих и растворителей в красочных растворах?

Задачи.

1. Рассчитать расход глины (по массе и объему), необходимый для изготовления 30 000 шт. кирпичей, при следующих данных: средняя плотность кирпича - 1760 кг/м3, средняя плотность сырой глины в карьере -1640 кг/м3, ее влажность - 15 %; при обжиге сырца в печи потеря при прокаливании составляет 8 % от массы сухой глины.

2. Рассчитать производственный состав бетонной смеси по массе и вычислить расход материалов на замес бетоносмесителя с вместимостью барабана 1200 л при следующих данных: бетон класса ВЗО (марка 400), подвижность бетонной смеси — 4 см, активность портландцемента - 560 кгс/см2, песок речной, наибольшая крупность гранитного щебня - 20 мм. Характеристика исходных материалов приведена в приложении.

Вариант 3

Вопросы

1. В чем заключается экономическая эффективность применения в строительстве местных строительных материалов?

2. Назовите изделия из стекла и укажите область их применения в строительстве, выполните их рисунки.

3. Перечислите виды легких бетонов на пористых заполнителях, опишите их свойства и область применения.

4. Перечислите основные асбестоцементные изделия, укажите область применения и выполните их рисунки.

5. Опишите свойства и область применения изделий из минеральной ваты, выполните их рисунки.

Задачи.

1. Определить количество полуводного гипса, полученного после термической обработки в варочном котле 15 т гипсового камня. Относительная атомная масса кальция (Са) - 40, серы (S) - 32, кислорода (О) - 16 и водорода (Н) - 1.

2. Рассчитать производственный состав бетонной смеси по массе и объему, вычислить коэффициент выхода бетонной смеси при следующих данных: бетон класса В25 (марка 300), подвижность бетонной смеси - 2 см, активность портландцемента - 480 кгс/см2, песок речной, наибольшая крупность заполнителя (гранитный щебень) - 40 мм. Характеристика исходных материалов приведена в приложении.

Вариант 4

Вопросы

1. Что такое прочность материала? Как ее определяют? Приведите значение предела прочности при сжатии для известняков, гранита, бетона, кирпича и стали. Какие разновидности облицовочной керамики применяют в строительстве и каковы требования к качеству?

2. Что представляет собой глиноземистый цемент, каковы его свойства и область применения?

3. Что такое гидроизол, изол, из чего они изготавливаются, каковы их свойства и область применения?

4. Перечислите и охарактеризуйте полимерные материалы, применяемые в отделке внутренних стен зданий.

Задачи.

1. Определить количество сухой извести - пушонки, полученной при гашении 10 т негашеной извести, имеющей активность (содержание СаО - 85 %). В расчете необходимо принять относительную атомную массу кальция (Са) - 40, кислорода (О) - 16 и водорода (Н) - 1.

2. Рассчитать расход материалов (цемента и заполнителей), нужных для бетонирования массивных фундаментов общим объемом 200 м3. Бетон класса В10 (марка 150). Для приготовления бетонной смеси использованы: шлакопортландцемент активностью 340 кгс/см, песок речной, известняковый щебень наибольшей крупностью 40 мм. Характеристика исходных материалов приведена в приложении.

Вариант 5

Вопросы

1. Что такое морозостойкость и каковы методы ее определения? Какие требования по морозостойкости предъявляют к керамическим стеновым и облицовочным материалам?

2. Что представляют собой пустотелые стеклянные блоки? Укажите область применения.

3. Что представляет собой строительный гипс и где его целесообразно применять?

4. Кратко опишите методы испытания бетона в конструкциях без их разрушения.

5. Охарактеризуйте акустические изделия «акмигран» и «акминит».

Задачи.

1. Определить количество негашеной комовой извести, полученной при полном обжиге 100 т чистого известняка. Относительная атомная масса кальция (Са) - 40, кислорода (О) - 16, углерода (С) -12.

2. Рассчитать расход материалов (цемента и заполнителей), нужных для бетонирования плит, балок и колонн среднего сечения общим объемом 1000 м3. Бетон класса В25 (марка 300). Для приготовления бетонной смеси использованы: портландцемент активностью 480 кгс/см2, песок речной, гранитный щебень наибольшей крупностью 20 мм. Характеристика исходных материалов приведена в приложении.

Вариант 6

Вопросы

1. Что такое морозостойкость и каковы методы ее определения? Какие требования по морозостойкости предъявляют к керамическим стеновым и облицовочным материалам?

2. Что представляют собой пустотелые стеклянные блоки? Укажите область применения.

3. Что представляет собой строительный гипс и где его целесообразно применять?

4. Кратко опишите методы испытания бетона в конструкциях без их разрушения.

5. Охарактеризуйте акустические изделия «акмигран» и «акминит».

Задачи.

1. Определить коэффициент размягчения плотного известняка, если прочность его образца-куба в сухом состоянии - 120 МПа, а в насыщенном водой состоянии — 105 МПа. Сделать вывод о водостойкости данного материала.

2. Рассчитать производственный состав бетонной смеси по массе и вычислить расход материалов на замес бетоносмесителя с вместимостью барабана 425 л при следующих данных: бетон класса В10 (марка 150). Подвижность бетонной смеси - 4 см, активность шлакопортландцемента - 340 кгс/см3, песок речной, наибольшая крупность заполнителя (известняковый щебень) — 40 мм. Характеристика исходных материалов приведена в приложении.

Вариант 7

Вопросы

1. Перечислите разновидности паркета и выполните рисунки отдельных его видов, указав размер.

2. По каким признакам классифицируется стальная арматура для железобетона? Представьте рисунки и укажите марки стержневой арматуры.

3. Из каких материалов изготавливают силикатный кирпич, каковы его свойства и где его применяют?

4. Охарактеризовать следующие рулонные гидроизоляционные материалы: рубероид, пергамин, изол.

5. Какова роль связующих в красочных составах?

Задачи.

1. Определить пористость горной породы, если известно, что ее водопоглощение по объему в 1,7 раза больше водопоглощения по массе, а истинная плотность твердого вещества равна 2,6 г/см3.

2. Рассчитать расход материалов (цемента и заполнителей), нужных для бетонирования массивных фундаментов общим объемом 300 м3. Бетон класса В15 (марка 200). Для приготовления бетонной смеси использованы: шлакопортландцемент активностью 360 кгс/см2, песок речной, известняковый щебень наибольшей крупностью 40 мм. Характеристика исходных материалов приведена в приложении.

Вариант 8

Вопросы

1. Изложить сущность работ по флюатированию камня

кремнийорганическими соединениями.

2. Перечислите и кратко охарактеризуйте изделия, изготовленные способом литья и широко применяемые в строительстве. Приведите рисунки некоторых изделий из чугуна.

3. Чем объясняется коррозия затвердевшего цементного камня в минерализованных водах?

4. Перечислите, кратко охарактеризуйте и укажите область применения герметизирующих материалов.

5. Укажите роль пигментов в красочных составах.

Задачи.

1. Определить по объему и по массе количество известкового теста влажностью 50 %, полученного из 80 т извести-кипелки, имеющей активность 85 %. Средняя плотность теста - 1400 кг/м3. В расчете необходимо принять относительную массу кальция (Са) - 40, кислорода (О) - 16 и водорода (Н) - 1.

2. Рассчитать производственный состав бетонной смеси по массе и объему при следующих данных: бетон класса В25 (марка 300), подвижность бетонной смеси - 3 см, активность портландцемента - 460 кгс/см2, наибольшая крупность гранитного щебня - 20 мм. Характеристика исходных материалов приведена в приложении.

Вариант 9

Вопросы

1. Что такое теплопроводность материалов? Каково ее значение при выборе материалов для ограждающих конструкций зданий?

2. Что представляет собой стеклопрофилит и где его применяют? Представьте его рисунки.

3. Каковы свойства воздушной извести и где в строительстве она применяется?

4. Перечислите основные асбестоцементные изделия и укажите область их применения. Выполните рисунки изделий.

5. Что такое минеральная вата, как ее получают, каковы ее свойства и какие изделия из нее изготавливают?

Задачи.

1. Масса сухого образца ракушечника равна 580 г. После насыщения его водой масса увеличивается до 720 г. Найти пористость, массовое и объемное водопоглощение ракушечника, если истинная плотность - 2,4 г/см3, а объем образца - 460 см3.

2. Рассчитать расход материалов (цемента и заполнителей), нужных для бетонирования массивных фундаментов общим объемом 500 м3. Бетон класса В15 (марка 200). Для приготовления смеси использованы: шлакопортландцемент активностью 380 кгс/см2, песок речной, гравий наибольшей крупностью 40 мм. Характеристика исходных материалов приведена в приложении.

Вариант 10

Вопросы

1. Какие изверженные горные породы применяют в строительстве и каковы их основные свойства?

2. Опишите способы защиты древесины от гниения и возгорания.

3. Каковы свойства воздушной извести и где в строительстве она применяется?

4. Что представляет собой асфальтобетон; каковы его свойства и область применения?

5. Перечислите теплоизоляционные и звукоизоляционные материалы на основе полимеров и укажите их свойства.

Задачи.

1. Определить расход глины по массе и объему, необходимый для изготовления 4000 шт. керамического кирпича при следующих данных: средняя плотность кирпича - 1750 кг/м3, средняя плотность сырой глины - 1650 кг/м3, влажность глины -12 %. При обжиге сырца в печи потеря при прокаливании составляет 8 % от массы сухой глины.

2. Рассчитать производственный состав бетонной смеси по массе и вычислить расход материалов на замес бетоносмесителя с вместимостью барабана 1200 л при следующих данных: бетон класса В25 (марка 300), подвижность бетонной смеси - 4 см, активность портландцемента - 520 кгс/см2, песок речной, наибольшая крупность гранитного щебня - 40 мм. Характеристика исходных материалов приведена в приложении.

3.  ПРИЛОЖЕНИЕ

Характеристика материалов для расчета состава тяжелого бетона по методу абсолютных объемов

| Материал | Истинная плотность, г/см3 | Насыщенная плотность, г/см3 | Пустотность, % | Влажность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Портландцемент | 3,1 | 1,1 | - | - |
| Шлакопортландце-мент | 3,0 | 1,0 | - | - |
| Щебень гранитный фракционированный | 2,65 | 1,65 | 41 | 2 |
| Щебень известняковый плотный (рядо-вый) | 2,5 | 1,4 | 44 | 4 |
| Песок речной средней крупности | 2,6 | 1,5 | 42 | 5 |

ЗАДАЧИ

1) Цилиндрический образец горной породы диаметром 5 см и высотой 5 см в сухом состоянии весит 245 г. После насыщения водой его вес увеличился до 249 г. Определить объемный вес камня и его водопоглощение (объемное Воб и весовое В вес).

Решение:

Объем образца V = πr2h = 3,14 · 252 · 5 = 98,125 см3

Объемный вес Yоб – 245 : 98,125 = 2,496 г/см3

Весовая влажность Ввес  = · 100 = 1, 635 %

Объемная влажность Воб = VобВвес = 2,496 · 1,635 = 4,08 %

2) При испытании на сжатие образца-кубика камня со стороной а = 10 см максимальное давление по манометру гидравлического пресса оказалось равным р =100 ати. Диаметр поршня пресса d = 399 мм.

Определить разрушающее усилие Р разр при раздавливании образца и предел прочности (временное сопротивление) на сжатие R сж материала образца. В расчетах учесть, что часть усилия Р1 = 620 кГ приходится на преодоление вредных сопротивлений при ненагруженном поршне пресса, а другая часть усилий Р2 = 20 р расходуется на преодоление вредных сопротивлений при сжатии образца, т.е. при нагруженном поршне, и она прямо пропорциональна давлению в цилиндре пресса.

Решение:

Р разр = р ·  - Р1 - Р2 = р · - 620-20р = 1250р – 620-20 р = 1230 · 100 – 620 = 122380 кГ.

Rсж =  =  = 1223,8 кГ/см2

3) Подобрать мощность гидравлического пресса, достаточную для испытания на изгиб бетонной балки квадратного сечения 15 · 15 см и пролетом t = 100 см. Балка опирается на две опоры. Испытание производится сосредоточенным грузом Р в середине пролета. Возможный максимальный предел прочности σизг = 80 кГ/см2.

Решение:

Из формулы σизг = , сила Р =  = 1800 кГ.

Для испытания такой балки достаточно применить 2-тонный гидравлический пресс.

4) Определить количество негашеной (комовой) извести, получаемой при полном обжиге 10 т чистого известняка  с влажностью 10 %.

Решение:

При нагревании известняка вода в количестве 10 % должна испариться, тогда сухого известняка останется 10 000 – 1000 = 9000 кг или 9 т.

Исходя из химической формулы известняка и реакции, происходящей при обжиге, можно определить количество негашеной (комовой) извести, полученной из 1 т известняка:

СаСО3 = СаО + СО2

100 = 56 + 44

1000 ·  = 560 кг, а из 9 т получится 560 · 9 = 5040 кг.

5) Какое количество негашеной (комовой)  извести получится при обжиге 10 т известняка, имеющего влажность 2 %. Содержание глинистых примесей – 10 %, песчаных примесей – 10 %.

Определить выход обожженной извести, активность ее (содержание СаО). К какому сорту будет относиться полученная комовая известь.

Решение:

При нагревании известняка вода в количестве 2 % испаряется в количестве

10 000 · 0,02 = 200 кг.

Сухого известняка останется 10 000 – 200 = 9800 кг.

При обжиге глинистые примеси потеряют химически связанную воду в следующем количестве:

Аl2О3 · 2SiO2 · 2Н2О

102 + 120 + 36 = 258.

Содержание воды в глине  = 0,14

Следовательно, в извести останется глинистых примесей 0,1 · 980 (1-0,14) ≈ 843 кг.

Песчаные примеси во время обжига не разлагаются и останутся в извести в количестве 0, 10 · 9800 = 980 кг.

Чистого известняка будет 9800-(843+980) = 7977 кг.

Из 1 т известняка получится истой комовой извести 560 кг (см. задачу 4).

Из 7977 кг чистого известняка получится чистой комовой извести 7977 · 0,56 = 4467 кг, но в смеси с обожженной известью останутся глинистые и песчаные примеси, тогда выход извести увеличится, т.е. 4467 + 843 + 980 = 6390 кг.

Активность извести (содержание СаО) составляет 4467 : 6390 = 0,70 или 70 %.

Увеличение выхода извести не повышает ее качества и это не дает экономии для строительства, так как известь будет относиться ко 2-му сорту.

6) Сколько потребуется чистого известняка с влажностью 5 % для получения 10 т негашеной извести.

Решение:

Для получения 10 т негашеной извести необходимо обжечь чистого известняка: СаСО3 = СаО + СО2

100 = 56 + 44; 10 000  = 17 850 кг сухого известняка, а у нас по условию задачи известняк имеет 5 % влажности, тогда известняка потребуется 17 850 +

(17 850 · 0,05) = 18 742 кг.

7)  Рассчитать, сколько получится негашеной и гидратной извести из 20 т известняка. Содержание в известняке СаО – 85 % по весу, а естественная влажность его 8 %.

Решение:

При нагревании известняка испарится: 20 000 · 0,08 = 1600 кг воды. Тогда сухого известняка останется 20 000 – 1600 = 18 400 кг.

Количество примесей в известняке 18 400 · 0,15 = 2760  кг.

Чистого известняка 18 400 – 2760 = 15 640 кг.

Чистой негашеной извести

СаСО3 = СаО + СО2, 15 640 ·  = 8758 кг.

Но примеси в количестве 2760 кг останутся в негашеной извести, тогда общий вес негашеной извести будет 8758 + 2760 = 11 518 кг.

Из этого количества негашеной извести можно получить гидратной извести

СаО = Н2О = Са(ОН)2

58 + 18 = 74, тогда гидратной извести будет 8758 ·  = 11 569 кг.

В состав гидратной извести также войдут примеси в количестве 2760 кг, с учетом которых общий вес гидратной извести будет 11 569 + 2760 = 14 329 кг.

8)  Определить, какое количество глины по весу и объему необходимо для получения 10 000 шт. кирпича с объемным весом 1800 кг/м3 и 1000 шт. пустотелых керамических стеновых камней с объемным весом 1350 кг/м3. Кирпич и камни должны отвечать всем требованиям ГОСТов. Объемный вес глины 1700 кг/м3, влажность ее 15 %, а потери при прокалывании глины составляют 10 % от веса сухой глины.

Во время изготовления, выгрузки и погрузки кирпича брак составляет 2 % от всей партии кирпича и камней.

Решение:

С учетом брака 2 % нужно приготовить:

кирпичей 10 000 · 1,02 = 10 200 шт;

пустотелых камней 1000 · 1,02 = 1020 шт.

10 200 кирпичей будут иметь объем 10 200 · 2,5 · 1,2 · 0,65 = 19,89 м3 и вес 19,89 · 1800 = 35 802 кг.

1020 пустотелых камня будут иметь объем вместе с пустотами

1020 · 2,5 · 1,2· 1,38 = 4, 223 м3, вес 4, 223 · 1350 = 5701 кг.

вес кирпичей и камней 35 802 + 5701 = 41 503 кг.

Вес глины 41 503  · 1,15  · 1,10 = 53 501 кг.

Объем глины 53 501 : 1700 = 31,5 м3

9) Какое количество обыкновенного красного кирпича (ГОСТ 530-54) можно приготовить из 5 т глины. Влажность глины 10 %, потери при прокалывании 8 % от веса сухой глины. Кирпич должен быть с объемным весом 1750 кг/м3.

Решение:

Вес глины после обжига 5000: 1,1:1,08 = 4209 кг. Объем 1000 шт. кирпича

1000 · 2,5 · 1,2 · 0,65 = 1950 дм3 или 1,95 м3. 1000 шт. кирпича объемным весом 1750 кг/м3 весит 1750 · 1,95 = 3412 кг.

Из 4209 кг обожженной глины можно получить кирпичей с объемным весом 1750 кг/м3 :  · 1000 = 1230 шт.

Литература

Основные источники:

- Киреева Ю.И., Лазоренко О.В. Строительные материалы и изделия.-                                                                                                                                                                                                                                    . – Ростов н/Д Феникс 2010г.- 348 с.

- Попов К. Н., Каддо М.  Б. Строительные материалы и изделия. – М.:  Высшая школа. 2006 г..-367 с.

- Попов Л. Н., Попов Н. Л.  Лабораторные работы по дисциплине «Строительные материалы и изделия» – М.:  Инфра-М. 2005г.- 219 с.

Нормативно-техническая литература:

4.ГОСТы на различные строительные материалы

5.Основин В. Н., Шуляков Л.В., Дубяго Д. С. Справочник по строительным материалам и изделиям. Ростов н/Д Феникс. 2005г.

Дополнительные источники:

6.Айрапетов Г. А. Строительные материалы. Ростов н/Д Феникс 2004

7.Бобров Ю. Л., Овчаренко Е. Г., Шойхет Б. М., Петухова Е. Ю. Теплоизоляционные материалы и конструкции. Москва. Инфра-М. 2003г.

8.Михайлова Н., Васильев В., Миронов К. Современные строительные материалы и товары. Москва. Эксмо. 2003.

9.К. Н. Попов, М. Б. Каддо, О. В. Кульков Оценка качества строительных материалов. Москва. Инфра-М. 2005г.

10.Юндин А. Н.  Современные отделочные и облицовочные материалы. Ростов н/Д. Феникс. 2005г.

Электронные источники

- Стройбизнес маркет -www.stroybm.ru

- Стройка -www.stroyka.ru